MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: Aquisição de placas de sinalização vertical

- SINALIZAÇÃO VERTICAL

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de placas fabricadas em aço carbono e impressas em processo serigráfico.

ABNT – NBR 15993: 2011 – Sinalização Vertical Viária – Placa de aço carbono.

Materiais

Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistência mecânica,
resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920: 2009, na espessura de 1,25mm
(MSG 18);

Tratamento

Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as bordas
lixadas e deverão receber tratamento que compreenda desengraxamento, decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra.

Acabamento

Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números e tarjas
silkadas.

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor branca ou amarela na frente e preta no verso, com secagem a estufa à temperatura de 200ºC.

Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados por processo silkscreen utilizando-se tinta epóxi dois componentes, (KTP ou Saturno) brilhante, com secagem a estufa.

Placas com fundo em pintura eletrostática; fundo, símbolos, letras, números e tarjas em película tipo A.

Padrão de cor

As cores das tintas têm as seguintes especificações no padrão Munsell:

- Branco: ........... N 9,5 (tolerância N 9,0);

- Amarelo:......... 10 YR 7,0/14;

- Verde: ............. 10 G 3/8;

- Azul: ............... 5 PB 2/8;

- Laranja: .......... 2,5 YR 6/14;

- Vermelho: ....... 7,5 R 4/14;

- Preto: ............. (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5);

Tubo de aço

Deverão ser utilizados tubos de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção circular ou seção cônica octogonal, com costuras e pontas lisas, conforme norma ABNT-NBR-8261:2010.

Para a proteção contra a corrosão as peças deverão ser submetidas à galvanização a quente, após as operações de furação e solda.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies apresentar uma deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 (trezentos e cinquenta gramas por metro quadrado), quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-7397 (MB-25 I):2007.

A galvanização não deverá separar-se do material de base quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25 II): 2009;

A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá ser no mínimo de 50 micra, quando ensaiados conforme a ABNT-NBR-7399 (MB-25 III): 2009;

A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem. As peças quando ensaiadas conforme a ABNT-NBR-7400 (MB-25 IV): 2009, deverão suportar no mínimo 6(seis) imersões (ensaio de Preece) sem apresentar sinais de depósito de cobre.

A parte superior do suporte deverá ser vedada com tampão de plástico encaixado ao suporte externamente com 4cm de altura.

Na parte inferior do suporte deverão ser soldadas 2 peças de 15 cm de ferro chato 1/8x3/4, no sentido transversal distando de 100 a 300 mm da base. O suporte do braço projetado deverá ser aparafusado à fundação conforme detalhe.

Detalhe SV 2 - Placa de regulamentação - triangular

Detalhe SV 3 - Placa de regulamentação – circular

Fonte: Código Brasileiro de Trânsito / CONTRAN / DENATRAN